AHB - dybel z hakiem boilerowym

nylonowy kołek rozporowy z hakiem boilerowym (prostym, płaskim) ocynkowanym na biało

Podłoże

beton, pełna cegła, kamień naturalny, gazobeton oraz inne pełne materiały, a także niektóre materiały lekkie i otworowe.

Zalety - własności

zastosowanie w szerokiej gamie podłoży,

skrzydła boczne uniemożliwiające obracanie się koszulki dybla w otworze,

wewnętrzny profil koszulki dybla ułatwiający wkręcanie elementu rozporowego,

maksymalny możliwy rozpór, dzięki specjalnej geometrii dybla,

specjalnie spłaszczony hak, przystosowany do wieszania boilerów,

wykonany z najwyższej jakości surowców.

Charakterystyka

Standardem na zachodzie Europy jest stosowanie do produkcji kołków rozporowych poliamidu 6 tzw. "nylonu" jako najodpowiedniejszego i najbezpieczniejszego materiału. Od początku swego istnienia firma Arvex® zachęca swoich odbiorców do stosowania kołków rozporowych wyłącznie z nylonu ze względu na jego liczne zalety podane poniżej.

Materiał

Dybel - wysokowartościowy poliamid 6 (nylon):

niewrażliwość na temperaturę w zakresie -40°C do +100°C,

odporność na procesy korozji tworzyw, gnicia, starzenia i pękanie,

wyższa elastyczność i ciągliwość powodująca większą odporność na rozciąganie,

odpowiednia twardość, dająca lepszą wytrzymałość na ściskanie i umożliwiająca przenoszenie większych obciążeń,

w przeciwieństwie do innych tworzyw nylon może być stosowany na zewnątrz budynków bez ryzyka kruszenia, czy pękania.

Hak - utwardzana stal ocynkowana na biało.

Uwaga

Stosowanie dybli rozporowych z tworzyw sztucznych nie jest zalecane w miejscach narażonych na stałe obciążenia w temperaturach wyższych niż 40°C.

Parametry montażu

| Średnica dybla | Minimalna odległość od krawędzi | Minimalny rozstaw osi | Minimalna grubość podłoża | Minimalna głębokość kotwienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d0 [mm] | cmin [mm] | smin [mm] | dmin [mm] | hef [mm] |
| 10 | 75 | 75 | 100 | 50 |
| 12 | 90 | 90 | 120 | 60 |
| 14 | 120 | 120 | 160 | 70 |

Zasada działania

Hak należy dokręcać aż do uzyskania znaczącego oporu, zachowując przy tym wymaganą minimalną głębokość jego osadzenia w koszulce. Rozparte skrzydła boczne dybla naciskają na ścianki otworu, a występujące siły tarcia gwarantują wytrzymałość mocowania.

Instrukcja montażu krok po kroku

1. Wiercimy w podłożu otwór o średnicy i głębokości podanej w tabeli, a następnie dokładnie go oczyszczamy.

2. Umieszczamy dybel w otworze, pobijając młotkiem aż do całkowitego schowania się koszulki w podłożu.

3. Dokręcamy hak na odpowiednią głębokość.

4. Montaż jest zakończony, a mocowanie gotowe do przyjęcia obciążenia.

Zalecane obciążenia

| Rozmiar dybla | Zalecane obciążenie na ścinanie* VK [kN] | Zalecany moment zginania |
| --- | --- | --- |
| d0 / l1 [mm] | beton B25 | cegła pełna | Mcons [Nm] |
| 10/65 | 0.50 | 0.45 | 5 |
| 12/75 | 0.80 | ** | 9 |
| 14/95 | 0.80 | 0.70 | 9 |
| 14/120 | 0.25 | 0.20 | 9 |

* 1kN = ±100kg; współczynnik bezpieczeństwa = 6,

**stosowanie nie zalecane ze względu na zbyt małą gęstość podłoża.

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

| Symbol | Nr zamówienia | Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu | Długość koszulki dybla | Minimalna głębokość otworu | Średnica haka | Długość całkowita haka | Odległość ramienia haka od ściany | Min. głębokość wkręcania haka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | b [mm] | [mm] |
| AHB 10/65 | 1033.0006 | 10 | 50 | 65 | 8.0 | 65 | 10 | 55 |
| AHB 12/75 | 1033.0008 | 12 | 60 | 75 | 10.0 | 75 | 10 | 65 |
| AHB 12/95 | 1033.0010 | 12 | 60 | 75 | 10.0 | 95 | 30 | 65 |
| AHB 14/95 | 1033.0012 | 14 | 70 | 95 | 10.0 | 95 | 10 | 80 |
| AHB 14/120 | 1033.0011 | 14 | 70 | 95 | 10.0 | 120 | 35 | 80 |

Wymiary

Rozmieszczenie otworów