APS - dybel do izolacji z trzpieniem z tworzywa

dybel do mocowania termoizolacji fasadowych z trzpieniem z tworzywa

Podłoże

zarówno materiały pełne (np. beton, cegła pełna), jak również otworowe (np. cegła kratówka, pustak).

Zalety - własności

najwyższa jakość - wykonany z najlepszych surowców (trzpień z tworzywa z włóknem szklanym gwarantuje odpowiednią twardość i elastyczność),

uniwersalność - specjalny kształt dybla umożliwia stosowanie w materiałach pełnych, jak również otworowych,

bezproblemowy montaż - falisty kształt nacięcia na zębach kołka zabezpiecza przed bocznym wysunięciem trzpienia w otworze,

wytrzymałość - dłuższy od koszulki dybla trzpień, który rozpiera dybel aż po ostatni ząb, zwiększając jego wytrzymałość,

trwałość mocowania - krzyżowe i koliste wzmocnienia na talerzu dybla, zabezpieczają przed jego deformowaniem; wzmocniony trzon dybla,

estetyka - trzy pierścienie na główce trzpienia skutecznie uszczelniają dybel i nie pozwalają na wypływanie wody skraplającej się np. w wełnach mineralnych,

rozwiązanie systemowe – w ofercie również dostępne podkładki dociskowe do miękkich materiałów izolacyjnych.

Wymiary

Materiał

koszulka dybla wykonana z polietylenu (HDPE),

trzpień wykonany z poliamidu PA6 (nylon 100%) z dodatkiem 25% włókna szklanego.

Instrukcja montażu krok po kroku

1. Otwór wiercimy przez mocowany materiał izolacyjny.

2. Umieszczamy dybel w otworze i w miarę potrzeby delikatnie pobijamy młotkiem.

3. Wbijamy trzpień rozpierający.

Akcesoria montażowe

Do mocowania izolacji z miękkich materiałów, takich jak wełna mineralna, zalecamy stosowanie w komplecie podkładek dociskowych PT, dostępnych w średnicach 90mm i 140mm.

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

| Symbol | Nr zamówienia | Średnica dybla i otworu w podłożu | Długość koszulki dybla | Minimalna głębokość otworu | Maksymalna grubość izolacji dla podłoża tmax [mm] | Minimalna głębokość osadzenia w podłożu hmin [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | pełnego | otworowego | pełnym | otworowym |
| APS 10/100 | 1019.0045 | 10 | 100 | 110 | 60 | 50 | 40 | 50 |
| APS 10/120 | 1019.0041 | 10 | 120 | 130 | 80 | 70 | 40 | 50 |
| APS 10/140 | 1019.0042 | 10 | 140 | 150 | 100 | 90 | 40 | 50 |
| APS 10/160 | 1019.0043 | 10 | 160 | 170 | 120 | 110 | 40 | 50 |
| APS 10/180 | 1019.0044 | 10 | 180 | 190 | 140 | 130 | 40 | 50 |
| APS 10/200 | 1019.0047 | 10 | 200 | 210 | 160 | 150 | 40 | 50 |
| APS 10/220 | 1019.0052 | 10 | 220 | 230 | 180 | 170 | 40 | 50 |