TF - dybel uniwersalny szybkiego montażu

koszulka nylonowa w kolorze naturalnym, gwóźdź hartowany i ocynkowany na biało

Podłoże

beton, kamień naturalny, cegła pełna i otworowa, płyty gipsowo-kartonowe i wiórowe, pustaki, gazobeton.

Zalety - własności

do stosowania we wszystkich popularnych materiałach budowlanych,

błyskawiczne mocowanie poprzez wbijanie (beton i kamień) lub przy pomocy wkrętarki (podłoża otworowe i płyty),

montaż przelotowy - otwór wiercony przez mocowany materiał,

kołnierz ograniczający zapobiega zbyt głębokiemu osadzeniu w otworze,

dybel wstępnie zmontowany - szczególnie przydatny do seryjnego montażu,

koszulka wykonana z poliamidu 6 (tzw. nylonu 100%),

odporność koszulki na temperatury od -40°C do +100°C oraz procesy starzenia,

wkręty hartowane i ocynkowane na biało (stal o wytrzymałości na rozciąganie 500-700 N/mm2).

Zasada działania

Wiercimy otwór o średnicy i głębokości podanej w tabeli. Wiercenie odbywa się przez mocowany materiał, co ułatwia i przyspiesza pracę, uniemożliwiając jednocześnie ewentualne skoszenie otworów.

Stosowanie udaru przy wierceniu dopuszczalne jest wyłącznie przy montażu w betonie, kamieniu i pełnej cegle. W materiałach otworowych (np. cegła, pustak), lekkich (np. gazobeton) oraz płytach, udar powinien być bezwzględnie wyłączony.

W betonie, kamieniu i cegle pełnej montaż odbywa się poprzez wbicie młotkiem - analogicznie jak w przypadku dybli szybkiego montażu.

W przypadku stosowania w materiałach otworowych, lekkich i płytach, wbijanie jest zabronione. Po umieszczeniu dybla w otworze należy zastosować wkrętarkę lub śrubokręt. Od momentu oparcia się główki wkręta o kołnierz koszulki należy jeszcze przez 3 sekundy kontynuować wkręcanie. W tym czasie koszulka dybla ulega zwinięciu w pustej przestrzeni.

Zastosowanie

Mocowanie materiałów o grubości do 5mm (np. blach, cienkich płyt, kanałów kablowych, przełączników, itp.)

Rodzaj montażu

Montaż przelotowy - trzpień dybla przechodzi przez mocowany materiał, zapewniając jego dokładne unieruchomienie.

Przykład zastosowania

Zastosowanie w podłożu pełnym - montaż poprzez wbijanie.

Zastosowanie w podłożu otworowym - montaż poprzez wkręcanie.

Zastosowanie w płytach i pustych przestrzeniach - montaż poprzez wkręcanie.

Siły wyrywające

| Symbol | Wartość niszcząca siły wyrywającej [kN]* |
| --- | --- |
|  | beton | kamień naturalny | gazo-beton | cegła otworowa | płyta gipsowo-kartonowa |
| TF 5/05/30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| TF 6/05/40 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |

* 1kN = ±100kg; podano wartości średnie - zawsze należy stosować współczynnik bezpieczeństwa co najmniej 5.

Uwaga

zabronione jest podkładanie koszulki dybla pod mocowany materiał.

Dostępne rozmiary i ich specyfikacja

| Symbol | Nr zamówienia | Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu | Długość koszulki dybla | Minimalna głębokość otworu | Maksymalna grubość mocowanego materiału | Rozmiar gniazda Pozidrive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | tmax [mm] | pz |
| TF 5/05/30 | 1059.1002 | 5 | 30 | 35 | 5 | 2 |
| TF 6/05/40 | 1059.1007 | 6 | 40 | 45 | 5 | 2 |